Especificação Técnica de Produto

Produto: Fita adesiva preta FMM 1133

Composição: Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, na cor preto, impermeabilizado com resinas acrílicas, adesivo à base de borracha natural e resinas.

Indicação de uso: indicadas como fita de reforço, isolamentos, vedação e fixação em geral.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: proibido o uso em pele humana. Em caso de irritação por contato, procure um profissional da saúde.

Propriedades Físicas:

| Características | MÉTODO | Especificação |
| --- | --- | --- |
| TACK (cm) | ASTM D3121 | Esp. 05.010 | 0,5 – 15,0 |
| Força de Desenrolamento (N / 25mm) | ASTM D3811 | Esp. 05.012 | 2 - 10 |
| Adesão 180° (N / 25mm) | ASTM D3330 | Esp. 05.011 | 5,0 – 8,0 |
| Resistencia a tração (N/cm) | ABNT NBR 16506-1: 2016 | Esp. 05.016 | 58 - 120 |
| Alongamento (%) | ABNT NBR 16506-1: 2016 | Esp. 05.016 | 3,5 – 7,5 |

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

| PRODUTO | Dimensões | Embalagem primária | Embalagem secundária | Embalagem terciária |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1133 | 19mmx20m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 19mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 25mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 32mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 38mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 70mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 500mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 580mmx20m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 580mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 600mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 620mmx20m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 640mmx50m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 1200mmx20m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

| Elaboração: Data:__/__/__ _____________________________ Monica Resende | Aprovação: Data:__/__/__ ______________________________ Dioney Neves |
| --- | --- |