Especificação Técnica de Produto

Produto: Fita adesiva FMM 1350

Descrição: Fita adesiva microporosa para refrigeração, vedando a passagem de poliuretano e permitindo a passagem do ar pela fita pelos orifícios. Adesão que permite reposicionamento, excelente desenrolamento manual e resistente a temperatura de 100ºC.

Composição: Fita adesiva composta por não tecido de viscose, e adesivo acrílico base d´ água.

Indicação de uso: vedação de gabinetes de refrigeradores contra a passagem da espuma de poliuretano (PU), durante a fabricação de produtos linha branca.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

| PRODUTO | Dimensões | Embalagem primária | Embalagem secundária | Embalagem terciária |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FMM 1350 | 25mmX25m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 38mmX25m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 70mm x 25m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 78mm x 100m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 500mm x 25m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |
|  | 590mm x 25m | Tubete | saco plástico transparente | caixa de papelão s/ impressão |

Propriedades Físicas:

| Características | MÉTODO | Especificação |
| --- | --- | --- |
| TACK (cm) | ASTM D3121 | Esp. 05.010 | < 20 |
| Força de Desenrolamento (N / 25mm) | ASTM D3811 | Esp. 05.012 | 0,4 – 5,0 |
| Adesão 180° (N / 25mm) | ASTM D3330 | Esp. 05.011 | 2,5 – 6,0 |

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

| Elaboração: Data:__/__/__ _____________________________________ Monica Resende | Aprovação: Data:__/__/__ ____________________________________ Dioney Neves |
| --- | --- |